## Slide 1
Esferas empacadas vs. no empacadas
Empacamiento compacto de esferas rígidas
en un plano.

## Slide 3
Apilamiento de una camada de esferas empacadas sobre una primera. Observe la presencia de los dos tipos de huecos tetraédricos y octaédricos.
Trate de contar cuantos se forman de cada tipo por cada N átomos en cada camada.

## Slide 5
Huecos tetraédricos generados por el apilamiento de un par de capas de hexágonos de esferas rígidas
Huecos octaédricos generados por el apilamiento de
un par de capas de hexágonos de esferas rígidas

## Slide 11
Arreglo del tipo ABABAB de una estructura Hexagonal Compacta

## Slide 12
Vista lateral de un apilamiento de 2 capas de esferas rígidas compactas en arreglo hexagonal en un plano.

## Slide 14
Cuando una tercera capa de hexágonos se añade a las dos anteriores existen dos posibilidades de arreglo:
Si la primera capa es totalmente eclipsada por la tercera que se añade se dice que es un arreglo del tipo ABA y es diferente en varios aspectos que aquel que resulta cuando…
La tercera capa cae en espacios en los que no se eclipsa a los de la primera, sino que están desplazados con respecto a ésta se dice que es un arreglo ABC ABC

## Slide 17
El empacamiento HCP
Se representa por ABAB
La simetría completa del arreglo es hexagonal con a=b y c= 1.63a α=β=90o γ=120o
Hay 2 átomos por unidad de celda, colocados en (0,0,0) y (2/3, 1/3, ½)

## Slide 19
Empacamiento HCP

## Slide 20
Se ven aquí los huecos tetraédricos y octaédricos?.
Cuéntelos

## Slide 22
El arreglo ABCABC da lugar a un empacamiento cúbico. La celda unitaria es cúbica de caras centradas con a=b=c
y con ángulos α=β=γ=90o. Los cuatro átomos de la celda unitaria están en (0, 0, 0) (0, 1/2, 1/2) (1/2, 0, 1/2) (1/2, 1/2, 0)

## Slide 23
Empacamiento cúbico compacto

## Slide 27
Celda FCC donde su puede ver el empacamiento hexagonal

## Slide 29
En esta estructura, puede usted estimar el número de huecos tetraédricos que se forman por cada una de las esferas de la primera camada (las oscuras) ?, N
Y cuántos huecos octaédricos por cada esfera de la misma camada??
Ya notó que alrededor de cada una de las esfera de las empacadas existen 8 huecos tetraédricos y 6 octaédricos ?

## Slide 31
Huecos tetraédricos en cúbica F (CCP)

## Slide 32
Huecos octaédricos en cúbica F (CCP)

## Slide 33
Huecos octaédricos en HCP

## Slide 34
Huecos tetraédricos en HCP

## Slide 42
Localización de huecos octaédricos en CCP

## Slide 43
Localización de huecos tetraédricos en CCP

## Slide 44
Huecos octaédricos en HCP

## Slide 45
Localización de huecos tetraédricos en HCP